[image: image1.png]Sanieren mit Langzeit- -Sicherheit

!

MW




Описание материала Enkolit
[image: image2.jpg]3auNCTHTL OCHOBY DHKOANT® HaHeCTH FO(PHPOBAHHBIM LINATENEM TTpUKIenTs NOKAANKY MO/ CTHIK

®
Sukomit® wanectn PABHOMEPHO IPHKATE HOKPhITHE NPHKJICCHHOE NOKPBITHE — FOTOBO
HA NPHKICCHHYIO OKNA/IKY




Предлагаем Вам информацию по интересующему Вас материалу «Enkolit». Данный материал хорошо известен кровельщикам работающим по жесткой кровле с различными материалами, такими как медь, титан-цинк, оцинкованный лист с покрытием, алюминий и свинец. Данный клей предназначен для кровельных и фасадных работ и служит для приклеивания металла к бетону и дереву. Достигаемая прочность соответствует стандарту DIN 1055 «Проектная нагрузка для сооружений (ветровая нагрузка)», о которой свидетельствует проведение испытаний образцов 30 – летней выдержки независимой экспертизой. 
[image: image3.png]Sanieren mit Langzeit- -Sicherheit

!

MW




Клей «Enkolit» инертен ко всем металлам и не вызывает коррозии, не вытекает из клеевого паза даже при температуре +110°С, сохраняет свою эластичность при циклических нагрузках, прост в применении, имеет долгий срок хранения, имеет высокую адгезию и схватываемость, шумопоглощающая функция предотвращает барабанный шум дождя, а главное является долговечным материалом при сохранении всех своих характеристик. «Enkolit» стоек к промышленным газоотходам, соленой и морской водам, к красным водорослям и фунгицидам. Основой материала «Enkolit» является модифицированный полимерными добавками битум. Клей  «Enkolit» однокомпонентный материал и представляет собой клеящую и изолирующую массу длительного пластического свойства, позволяющую легко и просто приклеить покрытие на горизонтальную и вертикальную поверхность. Расход материала составляет 3 кг/м2.

