[image: image3.jpg]



[image: image1.png]Sanieren mit Langzeit- -Sicherheit

!

MW



ENKEPREN (Энкепрен) - однокомпонентный битумно-латексный материал для санации (гидроизоляции) кровли с незначительным уклоном, любого исполнения и из любого материала, герметизирует швы и проблемные стыки, места примыкания различного оборудования на крышах и других мест, гидроизоляция внутренних помещений (санузлы, ванные комнаты и др.). 

[image: image2.jpg]



Применяется на любой поверхности кровли, будь это старый рубероид, шифер или листовая сталь. 

Способ нанесения идентичен материалу ENKRIL® Ваша кровля обеспечена изоляцией на 30 лет и более. 


ENKEPREN - изготавливается в одной цветовой гамме:- черный 

Расход: 3,0 кг/м2
Упаковка: ведро 13; 30 кг. 

Технические данные
	Применение:
	Санация (гидроизоляция) кровли из гидроизола, рубероида, шифера железа и др.

	Основа:
	Битумно-латексная

	Плотность:
	1,3 гр/см3 при +20° С.

	Вязкость:
	Вязкотягучий, 6000 – 7000 мПа при +20° С.

	Время затвердевания:
	2 часа при при +20° С. и 60% относительной влажности.

	Растяжение, деформация:
	40,0 +/-2%, предел прочности при разрыве 10,0 +/1N/мм2, Число сопротивления диффузии водного пара µ: > 2400 +/-50

	Цвет:
	Черный

	Стойкость:
	От промышленных выхлопов, атмосферных осадков, а также УФ-излучения и кислорода. Не устойчив, к органическим растворителям, щелочных водах и растворов кислот.

	Срок хранения:
	При закрытой оригинальной упаковке хранится минимум 6 мес. 

	Форма поставки:
	Металлические ведра 13; 30 кг.

	Расход:
	3 кг/м2.



Требования к использованию материала: Наносить на поверхность при температуре не ниже +5 градусов

